Полипласт СП-1 (ТУ 5870-005-58042865-05)

ПОЛИПЛАСТ СП-1 – добавка, относящаяся к пластифицирующему-водоредуцирующему виду - суперпластификаторам. Представляет собой смесь натриевых солей полиметиленнафталинсульфокислот различной молекулярной массы.

Применение

Суперпластификатор ПОЛИПЛАСТ СП-1 рекомендуется применять в производстве сборного железобетона, в том числе преднапряженного, в производстве конструкций из монолитного тяжелого бетона классов по прочности на сжатие В15 и выше, в производстве конструкций из мелкозернистого бетона классов по прочности В10 и выше, в производстве конструкций из легкого бетона, а также для производства густоармированных конструкций, тонкостенных конструкций и конструкций со сложной конфигурацией. Максимальная эффективность суперпластификатора ПОЛИПЛАСТ СП-1 достигается при изготовлении высокоподвижных смесей П4 и П5 и при получении высокопрочных бетонов В40 и выше. Суперпластификатор ПОЛИПЛАСТ СП-1 рекомендуется применять при необходимости производства бетонных смесей с использованием нестандартных заполнителей и мелких песков, а также при применении шлакопортландцемента, пуццоланового и глиноземистого цементов.

Применение суперпластификатора ПОЛИПЛАСТ СП-1 позволяет:

- увеличить подвижность бетонной смеси от П1 до П5 без снижения прочности и долговечности бетона (при неизменном содержании воды и цемента);

- увеличить прочностные характеристики бетона на 20% и более (за счет сокращения расхода воды при неизменных расходе цемента и подвижности бетонной смеси);

- получить бетоны с высокими водонепроницаемостью (W8 и более), морозостойкостью (F300 и более) и коррозионной стойкостью;

- снизить расход цемента в равноподвижных смесях на 15-20%;

- сократить время и энергетические затраты на тепло-влажностную обработку бетона;

- значительно сократить время и энергетические затраты на вибрирование бетонной смеси, а в ряде случаев и полностью отказаться от вибрирования.

Влияние суперпластификатора ПОЛИПЛАСТ СП-1 на подвижность бетонной смеси и прочностные характеристики бетона.

| Добавка | Бетонная смесь | Прочность бетона на сжатие, МПа, в возрасте, суток |
| --- | --- | --- |
| Состав | Дозировка, % | В/Ц | Расход цемента, кг/м3 | ОК, см | Плотность, кг/м3 | 1 | 3 | 7 | 28 |
| Контрольный | - | 0,5 | 357 | 2,5 | 2383 | 5,6 | 17,8 | 26,2 | 37,3 |
| Полипласт СП-1 | 0,6 | 0,5 | 350 | 21,5 | 2362 | 5,2 | 18,0 | 26,4 | 37,6 |
| Полипласт СП-1 | 0,6 | 0,42 | 352 | 3 | 2370 | 8,1 | 24,9 | 35,4 | 44,8 |
| Полипласт СП-1 | 0,6 | 0,49 | 298 | 3 | 2367 | 5,1 | 17,2 | 25,9 | 38,0 |

Испытания проведены по ГОСТ 10181 и ГОСТ 10180 на следующих материалах:

- портландцемент ПЦ500Д0, ГОСТ 10178;

- песок Мкр.=2,5, ГОСТ 8736;

- щебень гранитный фракции 5-20 мм, ГОСТ 8267.

Внешний вид и свойства

Суперпластификатор ПОЛИПЛАСТ СП-1 производится в сухой и жидкой форме в виде водорастворимого порошка коричневого цвета или водного раствора темно-коричневого цвета, имеющего концентрацию не менее 32%.

Дозировка

Суперпластификатор ПОЛИПЛАСТ СП-1 добавляется в бетонные и растворные смеси в виде водного раствора рабочей концентрации в количестве 0,4 - 0,8% сухого вещества от массы цемента.

Хранение

Гарантийный срок хранения суперпластификатора ПОЛИПЛАСТ СП-1 составляет 1 год. Добавка в сухой форме должна храниться в заводской упаковке на закрытых складах любого типа. Добавка в жидкой форме должна храниться в закрытых емкостях при температуре не менее плюс 10°С.

Требования безопасности

Суперпластификатор ПОЛИПЛАСТ СП-1 жидкий - вещество пожаро- и взрывобезопасное, сухой – горючее вещество (средства пожаротушения: тонкораспыленная вода, воздушномеханическая пена на основе ПО-1Д, Сампо, ПО-6К, ПО-ЗАИ). Суперпластификатор ПОЛИПЛАСТ СП-1 – вещество умеренно опасное и относится к 3 классу опасности по ГОСТ 12.1.007. При работе с добавкой необходимо применять средства индивидуальной защиты (специальную одежду, обувь, средства защиты рук, органов зрения и дыхания).