ПРОТИВОМОРОЗНАЯ ДОБАВКА

ДЛЯ БЕТОНОВ и СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ

«Бенотех ПМП-1»

Добавка «Бенотех ПМП-1» (ТУ 5870-001-56025130-01, Санитарно-эпидемиологическое заключение № 54.НС.02.587.П.0034444.10.02 от 14.10.2002г., Сертификат соответствия № РОСС RU.СГ43.Н00476 от 31.01.2005г.)  предназначена для твердения (набора прочности) бетона и строительных растворов при отрицательной температуре окружающего воздуха, и предотвращения замерзания бетонной смеси при транспортировании, укладке и уплотнении на объектах строительства. По потребительским свойствам и технической эффективности добавка  «Бенотех ПМП-1» относиться по ГОСТ 24211-91 к противоморозным добавкам (обеспечение твердения бетона при температуре минус 15 ± 5 °С с набором прочности 30 % и более от прочности в возрасте 28 суток нормального твердения), а также к пластифицирующим добавкам II группы (повышение подвижности бетонной смеси с марки по подвижности П1 до П4 без снижения прочности бетона во все сроки твердения).

Добавку применяют в зимнее время при изготовлении бетонов и строительных растворов, используемых в промышленном и гражданском строительстве. В своем составе, добавка «Бенотех ПМП-1» содержит ингибиторы коррозии, что позволяет использовать добавку в густоармированных железобетонных конструкциях, защищая, тем самым, свойства бетона по отношению к стальной арматуре и не нарушая, пассивности арматурной стали. Область применения добавки «Бенотех ПМП-1» в бетонных и железобетонных конструкциях и изделиях определяется в  соответствии с рекомендациями СНиП 2.03.11-85.

Добавка выпускается в жидком виде, готовая к применению, что значительно экономит время, и средства при изготовлении бетона и строительного раствора в зимнее время года.

Добавка «Бенотех ПМП-1» имеет свойства:

- Противоморозной добавки, обеспечивающей твердение (набора прочности) бетона или раствора при отрицательных температурах до минус 25 0С;

- Пластификатора II группы, который улучшает качество и пластичность бетонной или растворной смеси;

- Ускорителя твердения (увеличение прочности бетона на 30% и более в первых сутках твердения) и повышения защитных свойств бетона по отношению к стальной арматуре (ингибитор коррозии металла);

- Водоредуцирующей добавки II группы (снижение водопотребности бетонной смеси на 12-19%);

- По показателю водоудерживающей способности растворной смеси – не менее 95%;

- Сохранять подвижность смеси – для бетонов не менее 4 ч. для растворов не менее 3ч.;

- Возможность хранения и транспортировки до минус 50 0С.

Технологическая схема введения добавки в бетоны и растворы:

Добавка «Бенотех ПМП-1» добавляется в бетонную или растворную смесь только на стадии приготовления в стационарных бетоно-растворных установках. Добавка «Бенотех ПМП-1» вводится через дозирующее устройство вместе с водой затворения. С увеличением количества вводимой добавки уменьшается соответствующее количество воды затворения!

Примечание: После длительного хранения и перед применением тщательно перемешать. Начальная температура бетонной смеси не более 20 ОС (при большей температуре сокращаются сроки подвижности);

Рекомендуемый расход добавки (в пересчете на сухое вещество) в качестве противоморозной в зависимости от температуры окружающей среды:

| Расчетная температура, 0С (min ночная t в 1-х сутках твердения) | Количество вводимой добавки, в % от массы цемента |
| --- | --- |
|  | Для бетонов | Для строительных растворов |
| от 0 до – 5 | 1 | 1 |
| от – 6 до – 10 | 2 | 2 |
| от – 11 до – 15 | 3 | 3 |
| от – 16 до – 20 | 4 | 5 |
| от – 21 до – 25 | 5 | - |

Расход добавки в качестве ускорителя твердения составляет в пределах 0,5 – 1,5% (в пересчете на сухое вещество) от массы цемента.

Содержание сухого вещества в 1 литре раствора добавки - 453,4 грамма.

Плотность добавки составляет -1,3 г/см3 ± 0,03.

Формула расчета количества вводимого раствора добавки: Х = (mц * св / 100) / 0,4534,

где - X – количество вводимого водного раствора добавки в бетонную или растворную смесь (литры);

mц – масса цемента (кг.);

св – процент вводимых в бетонную смесь сухосодержащих веществ добавки в зависимости от температуры окружающей среды (см. таблицу).