ГОСТ 8728-88 

Химическая формула: C16H22O4 
(ди–н–бутиловый эфир ортофталевой кислоты)

## Свойства дибутилфталата:

Малолетучие, высококипящие жидкости, практически нерастворимые в воде, устойчивые к гидролизу и воздействию воздуха.

### Применение дибутилфталата:

ДБФ является распространенным пластификатором. Дибутилфталат обладает низкой вязкостью и хорошей растворяющей способностью. Основными областями применения являются резинотехническая (РТИ) и лакокрасочная промышленность, а также производство искусственных кож и пленок. 
Область применения ДБФ: Эфиры целлюлозы, Поливинилацетат, Мягкий ПВХ (искусственная кожа, пленки), Пластизоли ПВХ, Полистирол, Поливинилацеталь, Поливинилформаль, Синтетические каучуки, Эфиры акриловой и метакриловой кислот. 
Высший сорт для светопрозрачных некрашеных, светостойких материалов на основе ПВХ и пр. 
Первый сорт для окрашенных в светлые тона полимерных материалов в производстве иск. кож, лаков и др. 
Второй сорт используют для окрашенных в темные тона полимерных материалов, а так же для саженаполненных изделий и пр.

### Показатели качества дибутилфталата:

|  | Высший сорт | Первый сорт | Второй сорт |
| --- | --- | --- | --- |
| Внешний вид | Прозрачная жидкость без механических примесей |  |  |
| Цветность по платиново-кобальтовой шкале, ед. Хазена, не более | 50 | 80 | 200 |
| Плотность при 20 °С, г/см3, в пределах | 1.190-1.194 | 1.015-1.019 | 1.045-1.049 |
| Кислотное число, мг КОН/г, не более | 0,07 | 0,07 | 0,10 |
| Число омыления, мг КОН/г, в пределах | 399-407 |  |  |
| Температура вспышки, °С, не ниже | 168 |  |  |
| Массовая доля летучих веществ, %, не более | 0,3 | 0,3 | --- |

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ: 
При работе следует соблюдать основные меры предосторожности при обращении с химическими веществами.

### Гарантийный срок хранения дибутилфталата

6 месяцев, в бочках 1 год.