КАЛИЙ УГЛЕКИСЛЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОЛУТОРАВОДНЫЙ (ПОТАШ)
Химическая формула - К2СO3*1.5 Н2O
ГОСТ 160690

Кальцинированный и полутораводный технический углекислый калий (поташ) предназначается для строительства (в качестве противоморозной добавки и добавки, ускоряющей твердение бетонных смесей), 
Поташ применяется в стекольной, электровакумной, химической и других отраслей промышленности.

Физико-химические показатели:

| Наименование показателя | Норма |
| --- | --- |
| Массовая доля углекислого калия, %, не менее | 99,6 |
| Массовая доля натрия в пересчете, %, не более | 0,2 |
| Массовая доля хлоридов в пересчете на хлор-ион, %, не более | 0,01 |
| Массовая доля сернокислых солей в пересчете на сульфат-ион, % | 0,1 |
| Массовая доля железа (III), %, не более | 0,0002 |
| Массовая доля алюминия в пересчете на Аl2O3, %, не более | 0,05 |
| Массовая доля нерастворимого в воде остатка, %, не более | 0,01 |
| Массовая доля потери массы при прокаливании при 500 С, % | 18,3 |
| Содержание Сг2О3 | 0,0002 |

|  |  | Поташ |
| --- | --- | --- |
| 0 | - 5 | 5-6 |
| - 6 | - 10 | 6-8 |
| - 11 | - 15 | 8-10 |

Калий углекислый упакован в полипропиленовые мешки весом - 50 кг.
Гарантийный срок хранения калия углекислого - 12 месяцев.